ОПИСАНИЕ	Герметик системы охлаждения – это дисперсионное средство для заделки негерметичностей в системах водяного контура радиатора в автомобиле. Надежно заделываются трещины и небольшие места протечки. Дисперсионное средство с твердым веществом стабилизировано в жидкости-носителе.

СВОЙСТВА	- трещины и небольшие места протечки заделываются надежно и на длительное время

- совместим с любыми традиционными средствами, улучшающими свойства охлаждающей воды, и антифризами

- отсутствие негативных побочных влияний на водяной насос и контур обогрева

- пригоден для алюминиевых радиаторов

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 	Состояние	: жидкое

Цвет	: беловатый, с полимерными блестками

Плотность при 20°C	: 1,07	г/см3

Вязкость	: не менее 30 сек. (стакан Форда, сопло 4 мм)

Растворимость в воде	: смешивается

ОБЛАСТИ	Для заделки небольших мест протечки в контурах радиатора легковых,

ПРИМЕНЕНИЯ	грузовых автомобилей, автобусах и двухколесных транспортных средствах. Также пригодно для контуров радиаторов, оснащенных водяными фильтрами.

ПРИМЕНЕНИЕ	Перед использованием встряхните. Включите обогрев. Добавьте содержимое при работающем двигателе в разогретую до рабочего состояния охлаждающую жидкость и подождите не менее 10 минут работы двигателя. Содержимое достаточно на 10 л охлаждающей жидкости.

ТАРА ДЛЯ

ПОСТАВКИ 	Герметик системы охлаждения	250 мл		№ продукта 1997

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.